装饰装潢施工规范

一、轻钢龙骨石膏板吊顶安装分项工程：

1.一般規定:

1.1.吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。

1.2.吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施，防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。

1.3.重型灯具及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

1.4.吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

1.5.饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备的位置应合理、美观，与饰面板交接处应严密。

1.6.吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求。

1.7.搁置式轻质饰面板，应按设计要求设置压卡装置。

1.8.胶粘剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。

1,9.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.施工材料和施工机具：

2.1.施工材料：

*吊顶：指定龙牌轻钢龙骨，主龙骨60*20*1.2mm ，副龙骨50*15*0.6mm，主龙骨间距900mm，吊筋8mm并以外膨胀螺丝固定于楼板上，间距O.9m，副龙骨间距300mm。

*U型轻钢骨架：（主件）---主、次龙骨，均采用50系列，边龙骨也采用轻钢龙骨，不便处可小量采用木龙骨；（配件）---吊挂件、连接件，风口立板固定必须采用40×5角钢；（零配件）---吊杆，射钉，自攻螺钉、膨胀螺栓。

*罩面板：指定龙牌12mm双层纸面一般石膏板(灰红色)。上下层之石膏板四边缘均需交错固定不可重叠。

2.2.施工机具：电锤、射钉枪、手电钻、水平尺、盒尺、墨线斗、钳子、木榔头、板刷。

3.質量要求:

3.1.吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板，金属龙骨应有产

品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。

3.2.饰面板表面应平整，边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐；胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。

3.3.防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。

4.施工要点：

4.1.工艺流程 (弹线→安装吊杆→安装龙骨及配件→安装罩面板)

(1)弹线:根据楼层标高水平线，用直尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙四周顶棚标高

水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好龙骨分档位置线。

(2)根据大样图确定吊点位置弹线，并复验吊点间距（900-1200 mm）。在吊点处，

可用冲击钻将吊点对应的楼板底面打ф10mm孔洞，将安装有吊杆的ф8膨胀螺

栓固定于吊点处。

(3)安装主龙骨时，应将主龙骨用吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝卡牢。主龙骨接长可用连接件连接。大龙骨安装后进行调平，并应考虑顶棚的起拱高度， 不少于房间短向跨度的1/200。

(4)中龙骨用中吊件固定在大龙骨下面，吊件上端搭在大龙骨上用C型腿钳子插入大龙骨内。中龙骨间距按板材尺寸决定间距≤600mm，当间距≥800mm时，中龙骨间应增加小龙骨，小龙骨与中龙骨平行，与大龙骨垂直用小吊件固定。

(5)横撑龙骨与中小龙骨垂直，装在罩面板的拼接处，横撑龙骨与中小龙骨的连接采用中小插接件连接，再安装沿边的异型龙骨或铝角条。横撑龙骨可用中小龙骨截取，对装在罩面板内部或作边龙骨时，宜用小龙骨截取。安装时横撑龙骨应与中

小龙骨的底面平顺，以便安装罩面板。

(6)安装罩面板：罩面板安装前要对已安装完的龙骨以及桌面板材进行检查，符合要求后方可进行罩面板安装。罩面板与轻钢骨架的固定方式为，自攻螺钉固定法：在已装好并经验收的轻钢骨架下面，按罩面板的规格进行分块弹线，石膏板之间的缝隙为5-8mm，从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一块罩面板，作为基准，然后向两侧伸延分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为150mm，螺丝头埋入板面0.5mm。第二层面板应与第一层面板的缝隙相互错开。

(7)刷防锈漆：在轻钢骨架上固定罩面板的螺丝头应涂防锈漆，并用石膏腻子嵌平，碳钢吊杆等末做防腐处理表面，如预埋件、吊挂件、连接件等也应刷防锈漆。

4.2.龙骨的安装应符合下列要求：

(1)应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。

(2)主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于1.2m，应按房间短向跨度的l％～3％起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。

(3)吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆。

(4)次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于300mm，在潮湿地区和场所,间距宜为200～300mm。用沉头自攻钉安装饰面板时，接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。

(5)暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。

(6)边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上。

(7)全面校正主、次龙的位置及平整度，连接件应错位安装。

(8)安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。

(9)饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。

4.3.暗龙骨饰面板（包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等）的安装应符合下列规定：

(1)以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。

(2)以木龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用木螺钉固定，胶合板可用铁钉固定。

(3)金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置。

(4)采用复合粘贴法安装时，胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。

4.4.纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定：

(1)板材应在自由状态下进行安装，固定时应从板的中间向板的四周固定。

(2)纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20mm；水泥加压板螺钉与板边距离宜为8～15mm。

(3)板周边钉距宜为150～170mm，板中钉距不得大于200mm。

(4)安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

(5)螺钉头宜略埋人板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理, 用原子灰抹平，再用腻子抹平。

(6)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

4.5.矿棉装饰吸声板安装应符合下列规定：

(1)房间内湿度过大时不宜安装。

(2)安装前应预先排板，保证花样、图案的整体性。

(3)安装时，吸声板上不得放置其他材料，防止板材受压变形。

4.6.明龙骨饰面板的安装应符合以下规定：

(1)饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。

(2)饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。

(3)采用搁置法安装时应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1mm。

(4)玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求，并应采用软连接。

(5)装饰吸声板的安装如采用搁置法安装，应有定位措施。

4.7.其它应符合相关规定：

(1)施工前须检视所有配合工程，如水电、空调等须隐蔽部分是否检验完成，方可封板，暗架时并考虑检修口位置。

(2)施工前须检视四周墙边之收边是否完成，以免妨碍工程进行。

(3)进料时须安排干燥平坦之存放场所，避免板面潮湿及吊架弯曲情形。

(4)暗架工程需求得或绘制施工图及灯具等开口图，各种开口并须补强结构，嵌灯孔

处并须垫夹板底，各种开口加工不可留有痕迹或缺损。

(5)各种板面须保持干净，安装时，人员洗干净或戴手套方可施工，如有不洁板面应

即拭洁或更换。

(6)天花板完成后须检视下列缺点：

A．表面是否平整，线条是否垂直。

B．污损板是否清洁或更换。

C．是否有折断或缺角者。

D．色泽是否一致。

E．板面有否松动或滑落。

(7)所有板材须使用稳定性高的材质，不可有伸缩系数。

(8)注意指示之槽钢及间距施工，是否加隔音材料。

(9)有转角处须加护角铁片。

(10)平顶天花板施工注意事项：

A．施工前检查所有配合工程，例如：灯槽、消防、空调、水电干管线是否完成。

B．丈量现场可施作实际高度，是否与图面高度吻合。

C．施工前须做套图作业，特别是美食街天花将空调、消防、水电、排烟管

图面，以不同色标示于同一图面，了解管线DOWN UP的情形。

D．基本做法为：天花吊筋使用∮8mm@900mm；主骨架@90cm；副骨架（大

百叶）@30cm；板材固定螺丝不超过@20cm，特别注意螺丝不可有凸起现象。

E．与壁面或灯槽相接部分须有L形压条固定。

F．骨架完成后，须待消防洒水头及空调软管施工或其它设备管线完成后，

再行封板。

G．大型开口处须事先补强，全部开口（灯具、风口等）完成后，须再作水

平调整。

H．无天花部分垂板墙、包梁，须以隔间骨架施作@30cm，遇风管及管线处

开口须垂直水平。

(11)吊杆距主龙骨端部距离不得大300mm，当大予300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大予1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。

5.作业条件：

5.1.在现浇混凝土楼板中，用ф8膨胀螺栓钢筋吊杆，间距按设计要求，设计无要求时按主龙骨的排列位置，钢筋吊杆一般间距为900 mm-1200 mm。

5.2.安装完顶棚内的各种管线及通风道，确定好灯位、通风口及检修口各种明露孔口位置。

5.3.轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做一样板间，对顶棚的起拱度、灯槽、通风洞口构造处理，分块及固定方法等经鉴定认可后方可大面积施工。

6.技术质量控制点:

6.1.吊顶板上的进、出风口、喷洒等，要和吊顶板接缝处吻合。

6.2.防止出现吊顶不平的现象，施工时应注意小龙骨的标高定位。

6.3.边龙骨与混凝土梁、墙体固定时，不可以使用射钉，要使用尼龙胀拴，隔墙上边龙骨固定也必须采用尼龙胀栓。

6.4.罩面板分块间隔要直，宽容一致。

6.5.吊顶主龙骨间距900mm，次龙骨间距300mm，边龙骨宽度30mm。

6.6.木龙骨要做防火、防潮处理。

7.质量检查验收标准：

7.1.保证项目：

(1)罩面板及轻钢龙骨的材质、品种、规格、安装方法必须符合设计和国家规范的规

定。

(2)罩面板与龙骨的连接必须紧密、牢固、设备口、灯头位置面局合理，开口边缘整齐，接口严密不露缝。

7.2.基本项目：

(1)罩面板应表面平整，起拱准确，颜色一致，洁净、无污染、无返锈、麻点、锤印，自攻螺丝排列均匀，无外露钉帽，无开裂。

(2)接缝位于龙骨上，宽窄均匀，压条顺直，阴阳角收边方正。

二、轻质隔墙工程:

1.一般规定:

1.1.龙骨指定使用CKM牌75*50*0.8mm，天地龙骨75*50*0.5mm,通贯龙骨38*12*1.2mm。

罩面皮指定龙牌12mm双层纸面一般石膏板(灰白色) 。

1.2.质隔墙的构造，固定方法应符合设计要求。

1.3.轻质隔墙材料在运输和安装时，应轻拿轻放，不得损坏表面和边角。应防止受潮变形。

1.4.当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有20～30mm缝隙；当用大理

石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝应严密。

1.5.板材隔墙、饰面板安装前应按品种、规格、颜色等进行分类选配。

1.6.轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。

1.7.接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。

1.8.胶粘剂应按饰面板的品种选用。现场配置胶粘剂，其配合比应由试验决定。

1.9.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、

安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.主要材料质量要求:

2.1.板材隔墙的墙板、骨架隔墙的饰面板和龙骨、玻璃隔墙的玻璃应有产品合格证书。

2.2.饰面板表面应平整，边沿应整齐，不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差和图案不完整等缺陷。胶合板不应有脱胶、变色和腐朽。

2.3.复合轻质墙板的板面与基层（骨架）粘接必须牢固。

3.施工要点:

3.1.墙位放线应按设计要求，沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线，宽度线应与隔墙厚度一致，弹线应清晰，位置应准确。

3.2.轻钢龙骨的安装应符合下列规定：

(1)应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于1m。

(2)安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距一般要求為400mm。潮湿房间和钢板网抹灰墙，龙骨间距不宜大于300mm。

(3)安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向，卡距宜为400～

600mm，距龙骨两端的距离宜为20～25mm。

(4)安装贯通系列龙骨时，低于3m的隔墙安装一道，3～5m隔墙安装两道。

(5)饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨固定。

(6)门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。

3.3.木龙骨的安装应符合下列规定：

(1)木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。

(2)骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接。

(3)安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。

3.4.骨架隔墙在安装饰面板前应检查骨架的牢固程度、墙内设备管线及填充材料的安装是否符合设计要求，如有不符合处应采取措施。

3.5.纸面石膏板的安装应符合以下规定：

(1).石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。

(2)龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

(3)轻钢龙骨应用自攻螺钉固定，木龙骨应用木螺钉固定。沿石膏板周边钉间距不得大于200mm，板中钉间距不得大于300mm，螺钉与板边距离应为10～15mm。

(4)安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面，钉眼应进行防锈处理。

(5)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。石膏板与周围墙或柱应留有3mm的槽口，以便进行防开裂处理。

3.6.胶合板的安装应符合下列规定：

(1)胶合板安装前应对板背面进行防火处理。

(2)轻钢龙骨应采用自攻螺钉固定。木龙骨采用圆钉固定时，钉距宜为80～150mm，钉帽应砸扁；采用钉枪固定时，钉距宜为80～100mm。

(3)阳角处需作护角。

(4)胶合板用木压条固定时，固定点间距不应大于200mm。

3.7.板材隔墙的安装应符合下列规定：

(1)墙位放线应清晰，位置应准确。隔墙上下基层应平整、牢固。

(2)板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。

(3)安装板材隔墙时宜使用简易支架。

(4)安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。

(5)板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求。

(6)在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔，不得直接剔凿和用力敲击。

3.8.平板玻璃隔墙的安装应符合下列规定：

(1)墙位放线应清晰，位置应准确。隔墙基层应平整、牢固。

(2)骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求。

(3)压条应与边框紧贴，不得弯棱、凸鼓。

(4)安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查，如有不牢应进行加固。

(5)玻璃安装应符合本规范门窗工程的有关规定。

3.9.其它应符合相关规定：

(1)施工前须检视四周墙边之收边是否完成，以免妨碍工程进行。

(2)进料时须安排干燥平坦之存放场所，避免板面潮湿及吊架弯曲情形。

(3)各种板面须保持干净，安装时，人员洗干净或戴手套方可施工，如有不洁板面应即拭洁或更换。

(4)所有板材须使用稳定性高的材质，不可有伸缩系数。

(5)注意指示之槽钢及间距施工，是否加隔音材料。

(6)有转角处须加护角铁片。

(7)注意门框与墙组合关系及收边方法。

(8)隔间工程施工注意事项：

A.要求隔音墙效果，先做隔间墙至顶，面封双层双面板材，内填48K隔音棉，

与天地接缝处须打硅力康，开口处须做填塞处理。

B.所有门窗开孔处须补强立柱，大型开口须使用铁管补强。

C.所有设备管线盒须固定于骨架上，卫生设备或吊柜须内衬补强板（铁板或木板）。

D.所有外角全部须加L形收边护角（含天花板）。

E.未到顶隔间墙须，特别注意水平线是否一致。

F.厕所或其它需要施作防水要求者，使用硅酸钙板或水泥板等防水板。

G.贴石材墙面、底板，须使用水泥板及缩短骨架的间距。

（9）隔间墙上方若有设备（空调消防管），需以50*50*5mm角钢加固于楼板，且间距不得大于1500mm。

三、墙面、地面瓷砖分项工程：

本章适用于石材、墙面砖、木材、织物、壁纸等材料的墙面铺贴安装施工。

为保证砖缝均匀，必须采用控制卡控制，墙砖留缝1mm，地砖留缝1mm.。

1.一般规定：

1.1.墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并经验收后进行。当墙体有防水要求时，应对防水工程进行验收。

1.2.采用湿作业法铺贴的天然石材应作防碱处理。

1.3.在防水层上粘贴饰面砖时，粘结材料应与防水材料的性能相容。

1.4.墙面面层应有足够的强度，其表面质量应符合国家现行标准的有关规定。

1.5.湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上；裱糊时空气相对湿度不得大于85％，应防止湿度及温度剧烈变化。

1.6.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

1.7.地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成并验收后进行。

1.8.地面完成面面层应有足够的强度，其表面质量应符合国家现行标准、规范的有关规定。

1.9.天然石材在铺装前应采取防护措施，防止出现污损、泛碱等现象。

1.10.湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。

2.主要材料质量要求：

2.1.石材的品种、规格应符合设计要求，天然石材表面不得有隐伤、风化等缺陷。

2.2.墙面砖的品种、规格应符合设计要求，并应有产品合格证书。

2.3.木材的品种、质量等级应符合设计要求，含水率应符合国家现行标准的有关要求。

2.4.织物、壁纸、胶粘剂等应符合设计要求，并应有性能检测报告和产品合格证书。

3.施工材料和施工机具：

3.1.施工材料：325#普通水泥、325#白水泥或勾缝剂、中砂、791胶、墙砖、地砖（甲供）。

3.2.施工机具：磅秤、铁板、孔径5mm筛子、大桶、小水桶、平锹、木沫子、铁沫子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰勺、灰槽、毛刷、铁刷、扫把、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、橡皮锤、手提电动小圆锯、勾缝镏子、托灰板、拖线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。

4.施工要点：

4.1.墙面砖铺贴应符合下列规定：

(1)墙面砖铺贴前应进行挑选，并应浸水2h以上，晾干表面水分。

(2)铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。

(3)铺贴前应确定水平及竖向标志，垫好底尺，挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝

应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确，阳角线宜做成45°角对接，在墙面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑铺贴。

(4)结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆，砂浆厚度宜为6～10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面，一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落。

4.2.墙面石材铺装应符合下列规定：

(1)墙面砖铺贴前应进行挑选，并应按设计要求进行预拼。

(2)强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。

(3)当采用湿作业法施工时，固定石材的钢筋网应与预埋件连接牢固。每块石材与钢

筋网拉接点不得少于4个。拉接用金属丝应具有防锈性能。灌注砂浆前应将石材背

面及基层湿润，并应用填缝材料临时封闭石材板缝，避免漏浆。灌注砂浆宜用1:2.5

水泥砂浆，灌注时应分层进行，每层灌注高度宜为150～200mm，且不超过板高的

1/3，插捣应密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。

(4)当采用粘贴法施工时，基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配合比应符合产品说明书的要求。胶液应均匀、饱满的刷抹在基层和石材背面，石材就位时应准确，并应立即挤紧、找平、找正，进行顶、卡固定。溢出胶液应随时清除。

4.3.木装饰装修墙制作安装应符合下列规定：

(1)制作安装前应检查基层的垂直度和平整度，有防潮要求的应进行防潮处理。

(2)按设计要求弹出标高、竖向控制线、分格线。打孔安装木砖或木楔，深度应不小于40mm，木砖或木楔应做防腐处理。

(3)龙骨间距应符合设计要求。当设计无要求时：横向间距宜为300mm，竖向间距宜为400mm。龙骨与木砖或木楔连接应牢固。龙骨\本质基层板应进行防火处理。

(4)饰面板安装前应进行选配，颜色、木纹对接应自然谐调。

(5)饰面板固定应采用射钉或胶粘接，接缝应在龙骨上，接缝应平整。

(6)镶接式木装饰墙可用射钉从凹样边倾斜射入。安装第一块时必须校对竖向控制线。

(7)安装封边收口线条时应用射钉固定，钉的位置应在线条的凹槽处或背视线的一侧。

4.4.软包墙面制作安装应符合下列规定：

(1)软包墙面所用填充材料、纺织面料和龙骨、木基层板等均应进行防火处理。

(2)墙面防潮处理应均匀涂刷一层清油或满铺油纸。不得用沥青油毡做防潮层。

(3)木龙骨宜采用凹槽榫工艺预制，可整体或分片安装，与墙体连接应紧密、牢固。

(4)填充材料制作尺寸应正确，棱角应方正，应与木基层板粘接紧密。

(5)织物面料裁剪时经纬应顺直。安装应紧贴墙面，接缝应严密，花纹应吻合，无波纹起伏、翘边和褶皱，表面应清洁。

(6)软包布面与压线条、贴脸线、踢脚板、电气盒等交接处应严密、顺直、无毛边。电气盒盖等开洞处，套割尺寸应准确。

4.5.墙面裱糊应符合下列规定：

(1)基层表面应平整、不得有粉化、起皮、裂缝和突出物，色泽应一致。有防潮要求的应进行防潮处理。

(2)裱糊前应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配。拼花、裁切、编号、裱糊时应按编号顺序粘贴。

(3)墙面应采用整幅裱糊，先垂直面后水平面，先细部后大面，先保证垂直后对花拼逢，垂直面是先上后下，先长墙面后短墙面，水平面是先高后低。，阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接缝。

(4)聚氯乙烯塑料壁纸裱糊前应先将壁纸用水润湿数分钟，墙面裱糊时应在基层表面涂刷胶粘剂，顶棚裱糊时，基层和壁纸背面均应涂刷胶粘剂。

(5)复合壁纸不得浸水，裱糊前应先在壁纸背面涂刷胶粘剂，放置数分钟，裱糊时，基层表面应涂刷胶粘剂。

(6)纺织纤维壁纸不宜在水中浸泡，裱糊前宜用湿布清洁背面。

(7)带背胶的壁纸裱糊前应在水中浸泡数分钟。裱糊顶棚时应涂刷一层稀释的胶粘剂。

(8)金属壁纸裱糊前应浸水1～2min，阴干5～8min后在其背面刷胶。刷胶应使用专用的壁纸粉胶，一边刷胶，一边将刷过胶的部分，向上卷在发泡壁纸卷上。

(9)玻璃纤维基材壁纸、无纺墙布无需进行浸润。应选用粘接强度较高的胶粘剂，裱糊前应在基层表面涂胶，墙布背面不涂胶。玻璃纤维墙布裱糊对花时不得横拉斜扯避免变形脱落。

(10)开关、插座等突出墙面的电气盒，裱糊前应先卸去盒盖。

4.6.其它应符合相关规定：

(1)检视施工底板须十分平整、干燥、清洁、有凹凸处须用石膏或水泥补平方可施工。

(2)注意收边，不可草率、不齐或毛口，沿墙与地板须有踢脚板收头，使用成品塑料踢脚板亦佳。

(3)塑料地砖须事先寻查货源、数量、厚度，铺贴时依图面设定基准线或拼花放样，施工中随时校正线缝是否正齐，完成时须用橡胶滚轮使其贴实平整。

(4)地毯施工使用5mm海绵铺底，接缝处须贴实，边角使用铝压条或指示之条钉实压盖。

(5)地毯接缝处纹路须对齐。

(6)完成时应立即将剩余废料清除干净，并做防护，特别注意不得遗留烟蒂火种等。

(7)壁纸施工时，如墙有旧漆，须将旧漆完全刮除，并勘查墙面是否平整，钉孔须打入批土 ，较薄之PC纸须全面批土磨平，方可施工；施工后之浆糊等须拭洁。

5.墙面砖粘贴工艺流程：

*基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→弹线控制→贴面砖→擦缝；

5.1.基层处理:首先将凸出墙面的杂物剔平铲除、清扫干净。然后用1：1水泥细砂浆内掺水重20%的791	胶作拉毛处理，其甩点要均匀，直到水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并具有较高的强度用，手掰不动为止。

5.2.吊垂直、套方、找规矩：根据墙面结构平整度，找出贴瓷砖的规矩，墙面不平时需用水泥砂浆找平，其底层做到横平竖直、方正。

5.3.弹线控制：

(1)在弹线时，如发现抹灰层厚度在20mm以上的应附加钢丝网片；

(2)贴瓷砖前应放出施工大样，根据具体高度弹出若干条水平线，在弹水平线时计算瓷砖的块数，使两线之间保持整砖数。如分格需按总高均分，可根据设计与瓷砖的品种、规格定出缝宽度；贴砖之前一定要校核水、电、煤气末端是否满足排砖要求，如不满足应及时调整，尽可能让面板块料中间，对齐砖缝。其中开关面板的追为调整工作由精装修分包负责。

5.4.贴瓷砖：贴瓷砖前应浸泡，基层要洒水润湿，并在弹好水平线的下口上，支上一根垫尺，在墙面抹2-3mm厚的粘接层（配比为1：1）再用靠尺刮平，后用抹子抹平，然后将瓷砖拖在手上（麻面向上）抹上一层水泥砂浆粘接层，将四边灰刮掉，两手执住瓷砖上面，在已支好的垫尺上由下往上粘，缝子对齐，要注意按弹好的横竖线贴，如分格贴完一组，将控制卡放在上口线继续贴第二组。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。

5.5.调缝：贴完瓷砖的墙面，检查缝子大小是否均匀，如出现歪斜，不正的缝子，应顺序拨正贴实，先横后竖、拨正拨直为止；

5.6.擦缝：粘贴后48h，先用专业工具将专用勾缝剂平摊在需擦的瓷砖上，然后将缝里的浮沙用潮湿干净的软毛刷轻轻带出，如需清洗饰面时，应待勾缝材料硬化后方可进行。起出控制卡的缝子要用1：1水泥沙浆勾严勾平，再用布擦洗干净。

6.地面砖铺贴工艺流程：

*基层处理→贴饼冲筋→铺结合层砂浆→弹线→铺面砖→压平拨缝→擦缝→清洁面层养护

6.1.基层处理：清除干净基层表面的砂浆、油污、垃圾，用水冲洗晾干。

6.2.贴饼冲筋：根据墙面水平基准线，弹出地面标高线。然后在房间四周做灰饼。灰饼表面应比地面标高线低一块所铺面砖的厚度。再按灰饼冲筋。有地漏的部位，应从四周向地漏做放射状冲筋，坡度1.5-1%，淋浴房应二次找坡。

6.3.铺结合层砂浆:铺砂浆前基层应浇水湿润，刷一道比例为0.4-0.5的水泥素浆,随

刷随铺水泥:中砂=1:3(体积比)的干硬性砂浆(砂浆厚度必须控制

在3.5mm以内)，根据标筋的标高，用木抹子拍实，短杠尺刮平，

再用长杠尺通刮一遍，然后检测平整度应不大于4mm；拉线测定标

高和泛水，符合要求后，用木抹子搓成毛面。

6.4.弹线:铺砖方式采用直行铺法。弹线时在房间纵横或对角两方向排好砖，当排到两端边缘不合整砖时，量出尺寸，将整砖割成边砖。排砖确定后，用方尺套方，每隔3～5块块在结合层上弹纵横或对角控制线。

6.5.铺砖：

(1)铺砖顺序:应根据已贴好的墙面砖选择铺设地面砖定位带，定位带各相隔5-10块砖然后铺定位带内的面砖按纵向控制线从里往外退着铺。无论采用哪种铺砖顺序，均应先铺贴几行砖作为标准，以保证铺砖质量；

(2)铺砖方法:面砖铺贴前，应在清水中浸泡2h，取出晾干，在地面按照所需厚度铺干水泥砂浆，将砖按所排列缝隙用橡皮锤敲实，在铺设多块一排后在将地砖取出后，用水泥砂浆饱满的抹在瓷砖背面上，再将瓷砖与地面铺贴，并用橡皮锤敲击瓷砖面，使其与地面压实；铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工，并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。一边铺贴一边用水平尺检查校正。对高的部分用橡皮锤敲平。低的部分应起出瓷砖后用干硬性砂浆垫高。并即时擦去表面水泥浆。地漏管口处要预先试铺。要做到与管口镶嵌吻合。瓷砖铺贴时从里向外逐行拉线。

(3)排砖原则:无论是大砖还是小砖，均要求保证与门框交接处为整砖，不得出

现刀把砖。

6.6灌缝:拨缝后的第二天用水泥浆擦缝，用勾缝条将缝溜平溜实，十字缝要平直，低于表面1～2mm表面用棉面擦洗干净，不能污染，灌缝完成后，铺板养护3天后方可上人。二次闭水完成后进行擦缝，并用素水泥浆勾缝。

7.成品保护：

7.1.搬运面砖时，装卸车要稳当，轻拿轻放。要认真贯彻合理施工顺序，水电等工种的活应作在前面，防止事后凿墙损坏瓷砖。

7.2.剔凿和切割砖时下边应垫好木板。在已铺好的地砖面层必须加以保护，后续工序施工时，严禁钢材，铁件等重物在地上乱砸乱扔。

7.3.在镶嵌好的瓷砖饰面上打孔，若需开孔应使用玻璃钻，采取可靠措施，并采取切实可靠的防止污染的措施，及时清擦干净特别是门、窗框扇，应事先粘贴好纸胶带，预防污染。油漆工施工时严禁污染地面。

7.4抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动。拆除架子时注意不要碰撞饰面。

7.5.梯子、凳子的腿均应包装，并轻拿轻放，以免损坏地面。

8.技术质量控制要点：

8.1.排砖时要考虑整砖效果，各单位应根据现场实际尺寸做出排砖图，按样板层排砖图施工，总包、监理再对每个户型实际认定。

8.2.机电管线的就位、甩头（淋浴给水距地面1150mm，冷热水间距350mm，淋浴器中心距最近的墙角450mm）应做在粘贴瓷砖之前，墙面弹线后调整线盒位置，保证插座、开关的边线与砖缝平齐；要求在弹线后，调整线盒和面板等到位后，再粘贴面砖。

8.3.卫生间内浴缸四周排砖符合整砖要求。管径检修口位于整砖位置上。地砖、墙砖如规格相同必须墙、地通缝。

8.4.地面防备止出现泛水过小或局部倒坡的问题：地漏安装的标高过高，其层处理不平，有凹坑，造成局部存水；基层坡线没找好，形成坡度过小或倒坡。首先应给准墙上1000mm标高线，机电安装地漏时标高要正确，并在抹找平层时先抹好放射性的筋，按规矩施工。

8.5.防止空鼓：因基层处理不干净或太干燥，底子灰一次抹成过厚及瓷砖座灰不满，贴的不实等原因造成，应严格按工艺顺序操作。

9.卫生间五金件，镜子安装标准

9.1.手巾杆安装高度1.5m，手纸杆0.6m，淋浴花洒1.85m，安装高度上下可适当调整，压砖缝，手纸盒尽量选右手位或前边。如前位、右位均无地方安装，应通知设计单位确定位置。

9.2.镜子厚度规格符合设计要求，镜角做5mm圆角，背板应做防潮处理。

9.3.五金件、镜安装水平允许偏差1mm。

9.4.安装固定采用塑料胀栓固定，严禁采用木楔固定方式。

9.5.厨、卫间管井检修门按附图制做。

9.6.30×30角钢外框，20×40方钢管内框，12mm水泥压力板做门衬，面贴与墙面相同做，开启处设磁碰。

10.质量检查验收标准：

10.1.保证项目：

(1)面砖的品种、规格必须符合设计选定的样品，要求有产品合格证明，结合层所用水泥（325#普通硅酸盐水泥）必须有材质证明。

(2)面层与结合层必须牢固严禁空鼓，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

(3)墙砖：排砖合理，砖不得有小于50mm破活，破活应在阴角等不明显处，门窗两侧和上品必须是整砖，不允许出现刀把砖，可适当调整砖缝，墙面阴角处，侧面压正面。

(4)地砖：接缝处无档脚步的高低差，有坡度的地面必须坡向地漏，不得有倒坡积水等问题。

10.2.基本项目：

(1)瓷砖表面平整、洁净、色泽一致、接缝宽窄一致、纵横缝平直，棱角处无釉面缺损。接缝填嵌密实、平直、宽度一致，颜色一致，缝的深浅一致，表面光洁，十字缝处平顺、无污染。

(2)墙面：阳角对角严密，线角顺直一致，割角部位不得有缺损碰瓷，阴角压向正确，非整砖割缝平直；突出墙面的管卡、电盒、孔洞等处用整砖套割，尺寸正确、吻合、边缘整齐、间隙不超过2mm。窗台、流水坡向一致正确。

四、抹灰工程:

适用于内部抹灰工程施工。

1.一般规定：

1.1.顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓。

1.2.不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。

1.3.室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

1.4.水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。抹灰层在凝结前，应防止快干、水冲、撞击和震动。

1.5.冬期施工，抹灰时的作业面温度不宜低于5℃；抹灰层初凝前不得受冻。

1.6.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.主要材料质量要求：

2.1.抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5。

2.2.不同品种不同标号的水泥不得混合使用。

2.3.水泥应有产品合格证书。

2.4.抹灰用砂子宜选用中砂，砂子使用前应过筛，不得含有杂物。

2.5.抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。

3.施工要点：

3.1.应使用当地较优良水泥、砂或级配材质。

3.2.大面积之平面先测定垂直水平线，并以砂浆记号，在按记号粉平之。

3.3.基层处理应符合下列规定：

(1)砖砌体，应清除表面杂物、尘土，抹灰前应洒水湿润。

(2)混凝土，表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:l水泥砂浆（加适量胶粘剂）。

(3)加气混凝土，应在湿润后边刷界面剂，边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。

(4)抹灰层的平均总厚度应符合设计要求。

3.4.大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行，每遍厚度宜为5～7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7～9mm。当抹灰总厚度超出35mm时，应采取加强措施。

3.5.用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层；用石灰砂浆抹灰时，应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。

3.6.底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。

3.7.水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完，凡结硬砂浆不得继续使用。

五、涂饰工程

适用于内部水性涂料、溶剂型涂料和美术涂饰的涂饰工程施工。

1.一般规定：

1.1涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。

1.2.涂饰工程应优先采用绿色环保产品。

1.3.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％；涂刷水性涂料时，含水率不得大于10％；木质基层含水率不得大于12％。

1.4涂料在使用前应搅拌均匀，并应在规定的时间内用完。

1.5.施工现场环境温度宜在5～35℃之间，并应注意通风换气和防尘。

1.6.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.主要材料质量要求：

2.1.涂料的品种、颜色应符合设计要求指定雅丽牌系列，并应有产品性能检测报告和产品合格证书。

2.2.涂饰工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。

2.3.施工材料：（防水）腻子粉、嵌缝石膏粉、界面剂或其它基层处理剂、防备锈漆、粉刷石膏、熟胶粉、白乳胶、棉布、布绷带、棉丝。

2.4.施工机具:人字梯、羊毛辊、开刀、木砂纸、水砂纸、过滤器、涂料、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、钢抹刮板、排笔、刷子、小毛笔、2m铝合金靠尺、腻子搅拌机、直角尺、行灯、线险、墨斗、汽泵、涂料喷枪。

3.施工要点：

3.1.基层处理应符合下列规定：

(1)混凝土及水泥砂浆抹灰基层：应满刮腻子、砂纸打光，表面应平整光滑、线角顺直。

(2)纸面石膏板基层：应按设计要求对板缝、钉眼进行防锈及原子灰处理后，满刮腻子、砂纸打光。

(3)清漆木质基层：表面应平整光滑、颜色谐调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。

(4)调和漆本质基层：表面应平整、无严重污染。

(5)金属基层：表面应进行除锈和防锈处理。

3.2.确实了解本工程涂装之区域、涂装种类、特性、需求效果、色类及施工方法等细节。

3.3.涂刷前检视表面是否有不平、弯翘等现象，严重者底材应予重新粉刷或封夹板。

3.4.夹板面涂装其伸缩缝须填硅胶并贴不织布批土补平，并于全面底材批土磨平，遇有钉孔须打入，油脂、污秽、绣、松脱或其它杂物须去除。

3.5.石膏板接缝使用批土加纸带或纱布，硅酸钙板使用AB胶加纱布或木皮减少裂痕的现象。

3.6.在油漆前已完成之五金、把手、电器设备附属品等应予保护或拆除，待油漆完成后再重装。

3.7.木作涂装于染色前须经400号细砂纸磨过，使用油性着色剂毛刷刷涂、修色；每次喷涂前皆用400号细砂纸研磨，完成表面不得有班迹、不匀、起泡、白化现象。

3.8.不同材质、不同颜色之接合，须用贴布分区。

3.9.铁件部份均先清除其焊溅物、毛口、油物、浮绣、锈屑等杂物并做防锈底漆。

3.10.涂装前要适当干燥；雨天、潮湿天气或水气凝结表面不可油漆，

3.11.施行喷涂之色带或收头交接等线，一律须胶带分割，不可只用手工修饰。

3.12.施行喷涂之空间，通风要良好，应设排风设备，且其它成品家具设备，必须覆盖防护，以免感染。

3.13.喷漆部分须做各种样板色样，经设计师或业主核可后方可施工。

3.14.所有涂装未干前，特别防范灰尘感染，完成之表面，应予保护以防刮伤或挫伤等。尤其特殊涂装修补不易。

3.15.木料与水泥接触面，须涂抹防腐剂或柏油，尤其复式地板易生白蚁，应喷涂防蚁油并做防水措施。

3.16.涂装完成品，监工人员须检视质量，有否不平、不匀、起泡、泪痕、色差等应予修缮，严重者须重做。

3.17.完工后剩余修补涂料须集中，并安排适当地点存放，且做保护以免污染其它工程。

3.18.铁卷门涂装未干时，不可卷动。

3.19.EPOXY特殊地板，施工中须做好防护措施（原地板须保持干燥状态）。

3.20.涂饰施工一般方法：

(1)滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致涂在基层上，然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动，使漆液在基层上均匀展开，最后用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。

(2)喷涂法:喷枪压力宜控制在0.4～0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直，距离宜在500mm左右，匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。

(3)刷涂法:直按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。

(4)木质基层涂刷清漆:本质基层上的节疤、松脂部位应用虫胶漆封闭，钉眼处应用油性腻于嵌补。在刮腻子、上色前，应涂刷一遍封闭底漆，然后反复对局部进行拼色和修色，每修完一次，刷一遍中层漆，干后打磨，直至色调谐调统一，再做饰面漆。

(5)木质基层涂刷调和漆:先满刷清油一遍，待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整，干后打磨光滑，再刷中层和面层油漆。

(6)对泛碱、析盐的基层应先用3％的草酸溶液清洗，然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆，待其干后刮腻子，再涂刷面层涂料。

(7)浮雕涂饰的中层涂料应颗粒均匀，用专用塑料辊蘸煤油或水均匀滚压，厚薄一致，待完全干燥固化后，才可进行面层涂饰，面层为水性涂料应采用喷涂，溶剂型涂料应采用刷涂。间隔时间宜在4h以上。

(8)涂料、油漆打磨应待涂膜完全于透后进行，打磨应用力均匀，不得磨透露底。

4.作业条件：

4.1.室内有关抹灰工程的作业全部完成，墙面应干燥。墙面平整度应控制在5mm以内，超过的应用水泥砂浆找平。

4.2.墙、管道洞口修补好并充分干燥。

4.3.管道设备试压完毕。

4.4.做腻子层时，外窗附框安装完毕；贴壁纸及刷涂料时，外窗玻璃应安装完毕。

外墙抹灰口完毕。

5.工艺流程：

清理墙、顶面→涂刷基层处理剂→板缝、阴角处理及保温墙面修补→弹线找方→粉刷石膏找平→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→第三遍满刮腻子→刷涂料

6.操作工艺：

6.1.清理墙、顶面：清除墙、顶面浮灰、将起皮、松动处清理干净，油污铲除或刷洗干净。

6.2.涂刷基层处理剂：用羊毛辊将混凝土及隔板墙、顶棚，满涂界面剂。

6.3.阴角及施工洞口处理：将隔板墙、混凝土墙交角处及施工洞口边缘，用石膏腻子挂平，粘贴不小于50mm宽的确良布，阳角磕碰及坑洼处粉刷石膏找平，凸出部分予以剔除。

6.4.弹线找方：首先将各阴角结合处弹线，阳角处靠角找直，整体弹线找方后整体墙面用2m长铝合金靠尺、横、竖向用粉刷石膏刮平。

6.5.第一遍刮腻子、打磨：缝隙填补平整后，使用批嵌工具横向满刮腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮板紧接一刮板尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物画。腻子干透后，用1号砂纸将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清扫干净。

6.6.第二、三遍刮腻子竖向满刮腻子，要求与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙面竖刮，将墙面进一步刮满及打磨平整、光滑为止。

6.7.底涂、第一遍涂料：底涂和第一遍涂料施涂前必须将基层表面擦净浮灰。可采用刷涂法施工，顺序一般是从上到下，从左到右先横后竖，先边线、棱角、小面后大面。阴角处不得有残涂料，阳角处不得裹棱。如墙一次涂刷不能从上到底时，应多层次上、下同时作业，互相配合协作，避免接槎、涂重迭现象。独立面每遍应用一批涂料，并一次完成。

6.8.第三遍涂料：其涂刷顺序与方法和第一遍相同，要求表面更美观细腻，大面积刷涂时应多人配合流水作业互相衔接。一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序涂刷，至不显眼处收刷为止，不得出现接槎及刷纹。

7.成品保护：

7.1.涂料墙面未干前室内不得清扫地面，以免粉尘沾污墙面。

7.2.涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰损坏。

7.3.涂刷墙面时不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

8.涂料质量控制要点:

8.1.透底：产生原因是漆膜薄，因此刷涂料时应注意不漏刷外，还应保持涂料的稠度，不可加水过多。

8.2.接茬明显:涂刷时要上下刷顺,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长容易看出明显接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。

8.3.刷纹明显:涂料稠度要适中,排笔蘸涂料要适当,多理多顺,防止刷纹过大。

8.4.最后一遍涂料刷涂前要检查开关面板的位置符合要求再刷涂。

9.质量检查验收标准:

9.1.保证项目:

(1)所用涂料、粉刷石膏、腻子的品种、等级、颜色、性能等必须符合选定样品的要求，并必须有出厂合格证和使用说明书。

(2)涂刷的涂膜厚度应均匀、颜色一致、严禁掉粉、起皮、漏涂和透底。

9.2.基本项目:

(1)表面平整光滑手感适宜，不得有凹凸不平或波状现象，无流坠和疙瘩。

(2)表面洁净、颜色一致，无刷纹和返碱。

(3)阴阳角和装饰线顺直清晰，分色线平直偏差不大于1mm，无咬边和裸楞现象。

(4)涂料或腻子不得污染地面、面砖、墙面、门窗、灯具、设备管线。

9.3.允许偏差项目:

(1)不允许有掉粉、起皮现象。

(2)不允许有返碱、咬色现象。

(3)不允许有漏涂、透底现象。

(4)不允许有流附、疙瘩现象。

(5)颜色一致，无砂眼、刷纹。

(6)分色线平直允许偏差不大于1 mm，拉5M线拉通线，用钢尺检查。

(7)门窗、玻璃、粉具等全部干净。

六、细部工程:

适用木门窗套、窗帘盒、固定柜橱、护栏、扶手、花饰等细部工程的制作安装施工。

1.一般规定：

1.1.细部工程应在隐蔽工程已完成并经验收后进行。

1.2.框架结构的固定柜橱应用榫连接。板式结构的固定柜橱应用专用连接件连接。

1.3.细木饰面板安装后，应立即刷一遍底漆。

1.4.潮湿部位的固定橱柜，木门套应做防潮处理。

1.5.护栏、扶手应采用坚固、耐久材料，并能承受规范允许的水平荷载。

1.6.扶手高度不应小于0.90m，护栏高度不应小于1.05m，栏杆间距不应大于0.11m。

1.7.湿度较大的房间，不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸质花饰等。

1.8.花饰安装完毕后，应采取成品保护措施。

1.9.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.主要材料质量要求：

2.1.人造木板、胶粘剂的甲醛含量应符合国家现行标准的有关规定，应有产品合格证书。

2.2.木材含水率应符合国家现行标准的有关规定。

3.施工要点：

3.1.木门窗套的制作安装应符合下列规定：

(1).门窗洞口应方正垂直，预埋木砖应符合设计要求，并应进行防腐处理。

(2)根据洞口尺寸、门窗中心线和位置线，用方木制成搁栅骨架并应做防腐处理，横撑位置必须与预埋件位置重合。

(3).搁栅骨架应平整牢固，表面刨平。安装搁栅骨架应方正，除预留出板面厚度外，搁栅骨架与木砖间的间隙应垫以木垫，连接牢固。安装洞口搁栅骨架时，一般先上端后两侧，洞口上部骨架应与紧固件连接牢固。

(4)与墙体对应的基层板板面应进行防腐处理，基层板安装应牢固。

(5)饰面板颜色、花纹应谐调。板面应略大于搁栅骨架，大面应净光，小面应刮直。木纹根部应向下，长度方向需要对接时，花纹应通顺，其接头位置应避开视线平视范围，宜在室内地面2m以上或1.2m以下，接头应留在横撑上。

(6)贴脸、线条的品种、颜色、花纹应与饰面板谐调。贴脸接头应成45°角，贴脸与门窗套板面结合应紧密、平整，贴脸或线条盖住抹灰墙面应不小于10mm。

3.2.木窗帘盒的制作安装应符合下列规定：

(1)窗帘盒宽度应符合设计要求。窗帘盒中线应对准窗口中线，并使两端伸出窗口长度相同。窗帘盒下沿与窗口上沿应平齐或略低。

(2)当采用木龙骨双包夹板工艺制作窗帘盒时，遮挡板外立面不得有明榫、露钉帽，底边应做封边处理。

(3)窗帘盒底板可采用后置埋木楔或膨胀螺栓固定，遮挡板与顶棚交接处宜用角线收口。窗帘盒靠墙部分应与墙面紧贴。

(4)窗帘轨道安装应平直，窗帘轨固定点必须在底板的龙骨上，连接必须用木螺钉，严禁用圆钉固定。采用电动窗帘轨时，应按产品说明书进行安装调试。

3.3.固定橱柜的制作安装应符合下列规定：

(1)根据设计要求及地面及顶棚标高，确定橱柜的平面位置和标高。

(2)制作木框架时，整体立面应垂直、平面应水平，框架交接处应做榫连接，并应涂刷木工乳胶。

(3)侧板、底板、面板应用扁头钉与框架固定牢固，钉帽应做防腐处理。

(4)抽屉应采用燕尾榫连接，安装时应配置抽屉滑轨。

(5)五金件可先安装就位，油漆之前将其拆除，五金件安装应整齐、牢固。

3.4.扶手、护栏的制作安装应符合下列规定：

(1)木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固，木扶手的宽度或厚度超过70mm时，其接头应粘接加强。

(2)扶手与垂直杆件连接牢固，紧固件不得外露。

(3)整体弯头制作前应做足尺样板，按样板划线。弯头粘结时，温度不宜低于5℃。弯头下部应与栏杆扁钢结合紧密、牢固。

(4)木扶手弯头加工成形应刨光，弯曲应自然，表面应磨光。

(5)金属扶手、护栏垂直杆件与预埋件连接应牢固、垂直，如焊接，则表面应打磨抛光。

(6)玻璃栏板应使用夹层夹玻璃或安全玻璃。

3.5.花饰的制作安装应符合下列规定：

(1)装饰线安装的基层必须平整、坚实，装饰线不得随基层起伏。

(2)装饰线、件的安装应根据不同基层，采用相应的连接方式。

(3)木（竹）质装饰线、件的接口应拼对花纹，拐弯接口应齐整无缝，同一种房间的颜色应一致,封口压边条与装饰线、件应连接紧密牢固。

(4)石膏装饰线、件安装的基层应干燥，石膏线与基层连接的水平线和定位线的位置、距离应一致，接缝应45°角拼接。当使用螺钉固定花件时，应用电钻打孔，螺钉钉头应沉入孔内，螺钉应做防锈处理；当使用胶粘剂固定花件时，应选用短时间固化的胶粘材料。

(5)金属类装饰线、件安装前应做防腐处理。基层应干燥、坚实。铆接、焊接或紧固件连接时，紧固件位置应整齐，焊接点应在隐蔽处、焊接表面应无毛刺。刷漆前应去除氧化层。

七、卫生器具及管道安装工程:

适用于卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装以及分层进水阀后给水管段、层内排水管段的管道施工。

1.一般规定：

1.1.卫生器具、各种阀门等应积极采用节水型器具。

1.2.各种卫生设备及管道安装均应符合设计要求及国家现行标准规范的有关规定。

1.3.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.主要材料质量要求：

2.1.卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求并应有产品合格证书。

2.2.给排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。

3.施工要点：

3.1.各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。金属固定件应进行防腐处理。当墙体为多孔砖墙时，应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时，应在墙体内设后置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固。

3.2.各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。

3.3.各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。

3.4.各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。

3.5.管道敷设应横平竖直，管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正，便于使用和维修。

3.6.嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护，其厚度应符合下列要求：墙内冷水管不小于25mm、热水管不小于25mm，嵌入地面的管道不小于25mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。

3.7.冷热水管安装应左热右冷，平行间距应不小于200mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时，应采用半柔性管材连接。各种新型管材的安装应按生产企业提供的产品说明书进行施工。

八、防水工程:

适用于卫生间的防水工程施工。

1.一般规定：

1.1.防水施工宜采用PU涂膜防水t:3-5mm,並用小细石均匀洒于表面以增加与泥作之结合。

1.2.防水施工人员应具备相应的岗位证书。

1.3.防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准，规范的有关规定。

1.4.施工时应设置安全照明，并保持通风。

1.5.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上。

1.6.防水工程应做两次蓄水试验，每次时间48小时。

1.7.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.主要材料质量要求：

防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书。

3.施工要点：

3.1.基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。

3.2.地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。

3.3.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面300mm；浴室墙面的防水层不得低于2200mm。

3.4.防水砂浆施工应符合下列规定：

(1)防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。

(2)保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。

3.5.涂膜防水施工应符合下列规定：

(1)涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。

(2)玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于100mm。两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/2。

九、电气安装工程:

适用于配电箱表后的电路布线及电器、灯具施工。

1.一般规定：

1.1电气安装施工人员应持证上岗。

1.2.配电箱户表后应根据用电设备的不同功率分别配线供电；大功率设备应独立配线安装插座。

1.3.配线时，相线与零线的颜色应不同；同一區线（L）颜色应统一，零线（N）宜用蓝色，保护线（PE）必须用黄绿双色线。

1.4.电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

1.5.工程竣工时应提供电气工程竣工图。

1.6.所有建筑装饰装修工程项目内容，均必需符合国家相关标准规笵，且符合国家质检、安检、消防法之相关标准规笵，如设计文件规定高予规范时，比须以设计文件为准。

2.主要材料质量要求：

2.1.所有电器产品须符合中国3C认证。

2.2.开关箱开关需使用天津梅兰牌。

2.3.电线指定北方牌BV-500;插座用线统一使用4平方,照明用线统一使用2.5平方; 配管采用镀锌管。

2.4.插座指定使用松下Panasonic86型单相二、三极插座(10A)WMS122。

开关指定使用纯86型WMS系列。

2.5.店铺用电实际使用总量不得超过所规定的允许范围。

2.6.所有灯具需采用三友、飞利浦或欧司朗的电子整流器。电子变压器，不得使用电感式。T5日光灯管采用欧司朗FH/840(4000K)，原则上使用28W。

2.7.天花板安装灯具，不得锯断主副龙骨，需避开天花主副龙骨位置。

2.8.天花板安装电线，需使用金属硬管，无法使用处采用金属套管，并用吊杆进行固定，接线处需采用接线盒。；

2.9.金属卤素灯需使用飞利浦或欧司朗的灯泡。

2.10.货架所使用的射灯，不得使用220V电压，需采用12V的安全电压。

2.11.新做隔断需采用轻钢龙骨、石膏板。安装灯具的货架需采用防火板，货架需采用防火板，无法使用防火板处须涂三度防火涂料。

2.12.不得改动华联新光的空调、消防、广播设备。

2.13.施工中如需使用380V电压，需向华联新光提出申请，得到允许后方可使用。

2.14.货架、灯箱安装的灯具须可以进行维修。

2.15.货柜、商品不得挡住消防警铃与消防报警器，不得擅自移动消防警铃与消防报警器。

2.16.插座采用国际牌面板，配管采用镀锌管。

2.17.给水管采用不锈钢压接管，排水管采用PVC管。

2.18.如有不明情况可与公务部联系：

施工队必须严格遵守以上条例。第一次验收不合格，经警告仍不整改者，扣除押金人民币壹仟元；第二次验收不合格，经警告仍不整改者，扣除全部押金，情节特别严重者处罚人民币叁仟元以上。

2.19.电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

2.20.电器、电料的包装应完好，材料外观不应有破损，附件、备件应齐全。

2.21.塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形。

2.22.金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。

2.23.通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，宜选用同一系列产品。

3.施工要点：

3.1.充分了解图样并会同水电承包商勘查现况，详知本工程范围及其设计目标需求，并预先研究一切电器设备、电力负载、卫生设施、给排水等实际性，通盘计划所有线路、回路、电缆、导线管、出线头、配电箱位置及一切电器、灯具、设备等之正确位置。

3.2.大面积或独立空间须加设分电盘可减少电力耗损，并利管理及单独控制。

3.3.电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

3.4.分电盘内的开关须做电力均匀的措施。

3.5.回路配管需用吊架垂直、水平配置。所有出口均须有预埋盒、分路配管须吊架固定。

3.6.大型空间回路配置须使用线架，电线须均布及固定。

3.7.配电盘内的开关全部须标示回路、区域、使用位置。

3.8.一切电源须加导管并须暗置或埋设，地板墙角和高压线管两侧须加填绝缘填塞物，以防漏电，开凿埋管后须砂浆修补平整。

3.9.暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。

3.10.同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40％。

3.11.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

3.12.导线尽量避免连接，无论延长或分歧，均采用绞接法，其PVC缠绕时，掩覆之包皮须缠至1.5公厘以上。

3.13.分电盘设置应考虑设于供电区之中央部位，可避免过长之回路产生。

3.14.一定须统计全部用电负载，若用电不足须提早申请电力，免发生跳电，申请电力须考虑变压器的位置并设有通风。

3.15.每一回路负载不得超出1200瓦。

3.16.防止感电事宜

(1)工作前须检查绝缘体用工具是否有破损。

(2)电动工具务必做地线，视使用场所、机器种类、须装漏电断路器。

(3)假设分电盘、开关箱等务必设地线。

(4)欲启动开关时，不可用湿手或汗手启动，同时左手不可碰触小五金，容易导电。

(5)平时开关箱的罩子或箱门，须保持关闭，否则其它物体或搬运时，常会碰触，而引起灾害事例。

(6)临时电线不可挂在金属类或钉子上，同时电线不可挂其它物品，以免危险。

(7)工程完成后，须实施绝缘测试，无异常时，方可通电。

3.17.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

3.18.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。

3.19.穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

3.20.安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线（N），右侧应接相线（L），中间上方应接保护地线（PE）。

3.21.当灯具自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

3.22.连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端

子上，零线应接在螺纹的端于上。

3.23.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

3.24.电源、电话等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于3mm。

3.25.卫生间应安装防溅插座，开关宜安装在门外开启侧的墙体上。

3.26.各种须暗置或埋设之配管，须提前施工预埋且详细核对完整。

3.27.电源插座,平开关板底边距地以设计图尺寸为主。

十、玻璃安装工程

1.玻璃安装

1.1.根据图纸所用玻璃材料种类及要求,由玻璃公司来现场量尺寸。特殊异型需放

模板与玻璃厂商确定到工地的时间。

1.2.安装玻璃前，应将裁口内的污垢清除干净。若安装长边大于1.5m或短边大于

1m的玻璃，应用橡胶垫并用压条和螺钉镶嵌固定。安装木框扇玻璃，应用压

条固定，压条用钉钉距不得大于300mm，且每边不少于两个。

1.3.拼装彩色玻璃，压花玻璃应按设计图案裁割，并缝应吻合，不得错位、斜曲和

松动。

1.4.安装磨砂玻璃和压花玻璃时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内，压花玻璃的花纹宜

向室外。

1.5.使用之玻璃或镜子不得有波纹、气泡、裂痕等，镜子四周须依指定磨斜边，贴镜处一律有夹板底层，采用1/8英吋双面胶贴实。

1.6.喷砂或压花玻璃其粗面须朝内侧安装。

2.玻璃工程验收

2.1.验收时应检查玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装质量等是否符合设计和图纸

要求。

2.2.玻璃工程质量应符合下列规定：

(1)安装好的玻璃应平整、牢固,不得有松动现象。

(2)木压条接触玻璃下,应于裁口边缘齐平。木压条应互相紧密连接,并与裁口紧

贴。

(3)拼接彩色比例、压花玻璃的接缝吻合,颜色、图案应符合设计要求。

(4)竣工后的玻璃工程,表面应洁净,不得留有油灰、浆水、密封膏、涂料等班污。

十一、壁纸工程(含卡典西德)

基层处理是直接影响墙面装饰效果的关键，应认真做好处理的工作;对各种墙面的总体要求是:平整、清洁、干燥、颜色均匀一致，应无缝隙凹凸不平等缺陷。

1.对木基层:要求拼缝严密不外露打头，接缝钉眼应用腻子铺平并满刮胶油腻子一遍，然后用砂纸磨平。

2.涂刷基层处理材料:基层处理井待干燥后，表面涂满基层处理材料一遍，要求薄而均匀，减少因不均匀而引起纸面起胶现象。

3.墙面划垂线:裱糊壁纸，纸幅必须垂直，才能使花纹图案纵横连贯一致。

3.1.施工时在基层涂料涂层干燥后，划垂直线作为标准。

3.2.取线位置从墙面的阴角起，以小于壁纸1-2cm为宜。

3.3.裱糊时,应经常校对、调整，保证纸幅垂直。

4.壁纸及基层涂刷胶粘剂:根据实际尺寸统筹规划裁纸。纸幅编号按顺序粘贴。

4.1.准备上墙裱糊的壁纸，纸背预先刷清水一遍(即闷水) ，再刷胶粘剂一遍，有的壁纸产品背面已带胶粘剂，可不必再刷。

4.2.为了使壁纸与墙面结合提高粘结合力，裱糊的基层同时刷胶粘剂一遍，壁纸即可以上墙裱糊。

5.裱糊:壁纸可采取对折上墙，接缝为对缝及搭缝两种型式，一般墙面采用对缝，阴、阳角处理采用搭缝处理。

5.1.裱糊时纸幅要垂直，先对花、对纹、拼缝，然后用薄钢片刮板由上而下赶压，由拼缝开始向外向下顺序压平、压实。

5.2.多余的胶粘剂则顺刮板操作方向挤出纸面，挤出的胶粘剂要及时用湿毛巾(软布)抺净以保持整洁。

6.卡典西德施工工艺:

6.1.先以喷壶内装清水及少许清洁液(洗洁精)均匀混合后，喷洒于粘贴表层并以专用软性刮板将表层刮拭清洁,表层清洁后，再以喷壶将表层均匀喷洒。

6.2.将卡典西德背胶面以上述同样方式喷洒均匀，将贴纸粘贴于表层并适当移动位置注意边缝及对齐线之对齐。

6.3.粘贴于表层后再以喷壶均匀喷洒清洁液于卡典西德表面，并以专用软性刮板将底层之清洁液刮干净，不可存留气泡并及时用湿毛巾(软布)抺净以保持整洁。

6.4.最后再以直尺及墙纸刀裁边缝，裁切时需注意边缝及对花问题，且交接处需平整不可有起翘或裁切线不直之现象。

6.5.卡典西德之厂牌及花纹需结合设计单位指定，若有争议则以设计单位说明为主。

6.6.原则应以材料厂家所提供之施工工艺流程标准施工。

十二、金属工程:

需符合国家施工规定标准,设计人员另有其它设计之需求则以设计图面说明为主,不锈钢材质必需使用正#304以上之规格。

1.铁件及配件

1.1.一般结构造型须考虑其强度及安全。

1.2.铁件有焊接处须清除焊渣，打磨毛口等杂物。

1.3.须预埋之铁件，务必现场丈量精准、预埋牢靠。

1.4.栏杆之预埋更须加强，完成后栏杆不可有摇动现象。

1.5.订制铁件或造形须考虑轻便、安全、经济、美观。

1.6.铁件部份均先清除其焊溅物、毛口、油物、浮绣、锈屑等杂物并做防锈底漆。

1.7.施行喷涂之色带或收头交接等线，一律须胶带分割，不可只用手工修饰

1.8.注意表面处理及喷漆材料，须送色样材质认可。

1.9.表面喷涂前须清除所有杂物，焊接口务须平整美观，并做红丹防绣处理，表面处理须一致。

1.10.钢架屋顶工程须注意防水、防热及检讨排水系统。

1.11.完成品若须置工地或其它工程配合时，必须有良好之防护措施。

1.12.验收时其表面须光洁，不得有划伤磨损之痕迹，其附属配件等必须与主体材料或颜色相同。

1.13.大量什器之铁件构造尽量采取同一款式，便于管理。

1.14.活动架手、重柱、五金、特制铁件等，其颜色、货号、样式须统计精准明确，并事前订货、订制。

1.15.重柱预埋水平要求精准，深度须足。

1.16.所有五金用品，其用途、施工组合法须了解。

1.17.拉折门采用之轨道须考虑荷重及耐用，尽量使用重型轨道或进口轨道。

2.金属门窗

1.1.金属门窗须了解其型号、特性、规格、材质、配备、五金、开启方式、按装位置及工程协调事项。

1.2.门窗按装须垂直、水平，与壁面接点须预埋固定铁件，并考虑与墙之收接及考虑地面完成之高度。

1.3.门框事前按装者，须有保护层，验收时不得有划伤，磨损或击伤等。

1.4.铁卷门施工须依图面所示之形式、尺寸、钢板厚度施工，不绣钢者应无磁性板料SUS HL 304为准，轨槽亦用不绣钢制品内弯型一凹，轨槽须用铁脚固定于墙内。电卷门使用马达须依指定厂牌，并指示马达放置空间及暗式电钮操作开关位置与电力线路。

1.5.电卷门使用马达须依指定厂牌，并指示马达放置空间及暗式电钮操作开关位置与电力线路。

1.6.电卷门传动机构要求精密，卷门启动时，不可有异常噪音或震动，启闭若故障时马表能自动停止，开关一律采用限制开关，并设有手拉链条。

1.7.卷门在工厂内应涂一度防锈漆，按装后依设计师指定色样喷涂，油漆未干时不可卷动。

3.其它注意事项

1.1.百货商场铁件造形变形较大，备料及施工前确实了解用料及作法。

1.2.壁面及地面HG皆须预埋底盘及套管，按装完成后不可有摇晃现象，承重力亦须考虑。

1.3.悬吊于天花板下的铁件，须使用膨胀螺丝固定于楼板。

1.4.玻璃栏杆的预埋U形槽，厚度至少5mm、高度15cm。

1.5.弯曲铁管加工不可变形。

1.6.异形加工须雷射切割。

1.7.道具（或家具）须考虑与木作或其它工种的御接尺寸。

1.8.特殊造型的固定框，可考虑以铁管为骨架，外包覆铝挤形料增加美观性。

1.9.量多的特殊造型可开模订制。

十三、压克力工程

需符合国家施工规定标准,设计人员另有其它设计之需求则以设计图面说明为主。

1.压克力订制前须明了图示之材质、厚度、颜色、尺寸造型、数量、配合事项等。

2.加工品弯曲须用一体成型，但须接合者须精密牢实，不可有松动不平之现象，四周须做光面处理。

3.遇有尖锐处须圆角处理，并磨亮面。

4.压克力容易受污染，应注意防范、保养。

5.压克力不可靠近灯泡、灯管，灯箱须有散热。