混凝土及抹灰表面施涂乳液薄涂料施工工程质量管理

1、依据标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

- 2、施工准备

2.1材料要求

2.1.1涂料：乙酸乙烯乳胶漆。应有产品合格证、出厂日期及使用说明。

2.1.2填充料：大白粉、石膏粉、滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉等。

2.1.3颜料：各色有机或地机颜料，应耐碱、耐光。

2.2主要机具：

2.2.1一般应备有高凳、脚手板、半截大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、棉丝等。

2.3作业条件：

2.3.1墙面应基本干燥，基层含水率不得大于10%。

2.3.2抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕，为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

2.3.3门窗玻璃要提前安装完毕。

2.3.4在南施工完（塑料地面、地毯等除外），管道设备安装完，试水试压已进行完。

2.3.5大面积施工前应事先做好样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

2.3.6冬期施工室内涂料工程，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般室内温度不宜低于+10℃，相对湿度为60%，不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗，以利通风排除湿气。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍乳液薄涂料→施涂第二遍乳液薄涂料→施涂第三遍乳液薄涂料。

3.2基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

3.3修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。

3.4刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定，一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比，有两种，一是适用于室内的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）﹕滑石粉或大白粉﹕2%羧甲基纤维素溶液=1﹕5﹕3.5；二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液﹕水泥﹕水=1﹕5﹕1。请勿用错。具体操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍腻子，干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，半墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。

3.5施涂第一遍乳液薄涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥攮和砂纸磨光，并清扫干净。

3.6施涂第二遍乳液薄涂料：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

3.7施涂第三遍乳液薄涂料：操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

4、质量标准

水性涂料涂饰工程质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 |  |  | 第10．2．2条 | 检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录 |
|  | 2 | 涂饰颜色和图案 |  |  | 第10．2．3条 | 观察检查 |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  | 第10．2．4条 | 观察和手摸检查 |
|  | 4 | 基层处理 |  |  | 第10．2．5条 | 观察和手摸检查；检查施工记录 |
| — 般 项 目 | 1 | 与其他材料和设备衔接处 |  |  | 第10．2．9条 | 观察检查 |
|  | 2 | 薄涂 料涂 饰质 量允 许偏 差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | 观察及拉线检查 |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |
|  |  |  | 流坠、疙瘩 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |
|  |  |  | 砂眼、刷纹 | 普通涂饰 | 允许少量轻微砂 眼、刷纹通顺 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 无砂眼、无刷纹 |  |
|  |  |  | 装饰线、分色 线直线度 | 普通涂饰 | 2 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 |  |
|  | 3 | 厚涂 料涂 饰质 量允 许偏 差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | 观察检查 |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |
|  |  |  | 点状分布 | 普通涂饰 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 疏密均匀 |  |
|  | 4 | 复层 涂饰 质量 允许 偏差 | 颜色 |  | 均匀一致 |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 |  | 不允许 | 观察检查 |
|  |  |  | 喷点疏密程度 |  | 均匀，不允许连片 |  |

5、成品保护

5.1施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂料质量。

5.2施涂墙面涂料时，不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。

5.3最后一道涂料施涂完后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

5.4涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

5.5涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰污染墙面。

- 6、应注意的质量问题

6.1涂料工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液薄涂料时，含水率不得大于10%。

6.2涂料工程使用的腻子，应坚应牢固，不得粉化、起皮和裂纹。外墙、厨房、浴室及厕所等需要使用涂料的部位和木地（楼）板表面需使用涂料时，应使用具有耐水性能的腻子。

6.3透底：产生的主要原因是漆膜薄，因此刷涂料时除应注意不漏刷外，还应保持涂料的稠度，不可加水过多。

6.4接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积施涂时，应配足人员，互相衔接好。

6.5刷纹明显：乳液薄涂料的稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，涂刷时要多理多顺防止刷纹过大。

6.6分色线不齐：施工前应认真按标高找好并弹划好粉线，刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作，例如要会使用直尺，刷时用力要均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，脚手架要通长搭设，从前向后刷等。

6.7涂刷带颜色的涂料时，配料要合适，保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料，并宜一次用完，确保颜色一致。

- 7、质量记录

7.1各类涂料的出厂合格证、施工说明书等。

7.2本分项工程质量验评表。