增强水泥（GRC）聚苯复合板外墙内保温工程质量管理

1、依据标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

- 2、施工准备

2.1材料及主要机具：

2.1.1增强水泥（GRC）聚苯复合保温板：增强水泥聚苯复合保温板是以硫铝酸盐水泥为胶结料，掺适量的珍珠岩，加水制成浆料，用玻璃纤维网格布增强，与自熄性聚苯复合浇筑而成。

规格尺寸：长2400～2700mm，宽595mm，厚50mm、60mm。

技术性能：面密度≤30kg/m2，含水率≤15%，当量热阻≥0.8m2·k/W，软化系数≥0.8，面层增强水泥抗压强度≥10MPa，收缩率≤0.08%，抗弯荷载≥1.8G（G为板的重量单位N）。

2.1.2胶粘剂：水泥类胶粘剂。用于保温板与墙体固定、板缝处理和粘贴板缝与墙面转角玻纤布条。

胶粘剂的性能：初凝时间＞0.5h，粘结强度＞1.0MPa。

2.1.3石膏腻子：用于满刮墙面。其性能如下：

抗压强度＞2.5MPa，粘结强度＞0.2MPa，

抗折强度＞1.0MPa，终凝时间3h

2.1.4玻纤网布条：用于板缝处理（宽50mm）和墙面转角处附加层（宽200mm）。

中碱涂塑玻纤网格布8目/in

布重＞80g/m2

断裂强度25mm×100mm布条

经向＞300N，纬向＞150N

2.1.5主要机具：地齿锯、笤帚、水桶、钢丝刷、小灰槽、2m靠尺、2m托线板、开刀、撬棍、钢尺、橡皮锤、木楔、钻、扁铲等。

- 2.2作业条件

2.2.1结构已验收，屋面防水层已施工完毕。墙面弹出+50cm标高线。

2.2.2内隔墙、外墙门窗口、窗台板安装完毕。

2.2.3水暖及装饰工程分别需用的管卡、炉钩、窗帘杆耳子等埋件留出位置或埋设完毕，电气工程的暗管线、接线盒等必须埋设完毕，并应完成暗管线的穿带线工作。

2.2.4操作地点环境温度不低于5℃。

2.2.5外墙内保温施工宜在外檐抹灰完成以后进行。

2.2.6正式安装以前，先试安装样板墙一道，经鉴定合格后再正式安装。

- 3、操作工艺

3.1增强水泥聚苯板外墙内保温做法基本构造见表9-23。

基本构造	表9-23

| 外墙 | 内保温做法 |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空气层 | 复合保温层 |  |
| 钢筋混凝土墙或 普通粘土砖墙 （1） | 厚20mm （2） | 50mm 60mm （3） |  |

3.2工艺流程：

结构墙面清理——分档、弹线——配板、修补——标出管卡、炉钩等埋件位置——墙面冲筋——稳接线盒，安管卡、埋件等——安装复合板——板缝及阴阳角处理——板面装修

- 3.3施工要点

3.3.1结构墙面清理：凡凸出墙面20mm的砂浆块、混凝土块必须剔除，并扫净墙面。

3.3.2分档、弹线：

3.3.2.1以门窗洞口边为基准，向两边按板宽600mm分档。

3.3.2.2按保温层的厚度，在墙、顶、地面上弹出保温墙面的边线。

3.3.2.3按图9-3所示位置，弹出宽60mm的冲筋带线。

3.3.3配板、修补：板的长度按楼层结构净高尺寸减20～30mm。计算并量测门窗洞口上、下部保温板尺寸，按此尺寸配板。锯裁的窄板放置在阴角处。有缺陷的板应修补。

增强水泥聚笨板不易随意切割，而一般工程除采用595mm宽标准板，往往需要一定数量的非标准板配合使用，因此在施工订货前，需根据工程墙面具体尺寸事先进行排板，计算出异形板的规格尺寸数量，以便施工粘结时对号入座，尽量减少现场锯裁板的数量。

3.3.4墙面冲筋：墙面冲筋的方法如下：

3.3.4.1在冲筋位置，用钢丝刷刷出不少于60mm宽的洁净面并浇水润湿，刷一道107胶水泥素浆（掺用水量10%的107胶）。

3.3.4.2检查墙面平整、垂直，找规矩贴饼冲筋，并在需设置埋件处亦做出200mm×200mm的灰饼。

3.3.4.3冲筋材料为1﹕3水泥砂浆，筋宽60mm，厚度以保证空气层厚度（20mm左右）为准。

3.3.5稳接线盒，安管卡、埋件：安装电气接线盒时，接线盒高出冲筋面不得大于复合板的厚度，且要稳定牢固。

3.3.6复合板安装：

3.3.6.1将连接盒、管卡、埋件的位置准确地翻样到板面，并开出洞口。

3.3.6.2复合板安装顺序宜从左至右依次安装。板侧面、顶面清刷浮灰，在侧墙面、顶面、板的顶面及侧面（所有相拼合面）、冲筋带上满刮胶粘剂，按弹线位置立即安装就位，用木楔顶在板底，再用手侧向推挤，使所有相拼合面冒浆，并使板紧贴冲筋带，一个人用专用撬棍在板底部向上顶，另一人打木楔，使保温板挤紧顶实，然后用开刀将挤出的胶粘剂刮平。按以上操作办法依次安装复合板。

安装过程中随时用2m靠尺及塞尺测量墙面的平整度，用2m托线板检查板的垂直度。高出部分用橡皮锤敲平，挤出的胶料要及时清理。

3.3.6.3粘结完毕的墙体，立即用C20干硬性细石混凝土将板下口堵严，当混凝土强度达到10MPa以上，撤去板下木楔，并用同等强度的干硬性砂浆灌实。

3.3.6.4复合板在门窗洞口处的缝隙用胶粘剂嵌填密实。

3.3.6.5复合板中露出的接线盒、管卡、埋件与复合板开口处的缝隙用胶粘剂嵌塞密实。

3.3.7板缝及阴阳角处理：复合板安装后10d，检查所有缝隙是否粘结良好，有无裂缝，如出现裂缝，应查明原因后进行修补。已粘结良好的所有板缝、阴角缝，先清理浮灰，刮胶粘剂一道，贴50mm宽玻纤网格带一层，压实、粘牢，表面再用胶粘剂刮平。所有阳角粘贴200mm宽（每边各100mm）玻纤布，其方法同板缝。

3.3.8胶粘剂配制：胶粘剂要随配随用，配制的胶粘剂应在30min内用完。

3.3.9板面装修：

3.3.9.1一般居室墙面直接用石膏腻子刮平，打磨后再刮第二道腻子，再打磨平整，最后做饰面层。

3.3.9.2踢脚做法是：一般应先在根部刷一道107胶素水泥浆，再作水泥、水磨石踢脚。如作塑料、木踢脚可用胶粘，也可在复合板上钻孔粘木楔，用钉钉在木楔上。

3.3.9.3如遇板面局部有裂缝，在做饰面前应先处理，才能作下一工序。

4、质量标准

5、成品保护

5.1土建、水电各工种应密切配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

5.2在保温墙附近不得进行电焊、气焊操作，不得用重物碰撞、挤靠墙面。

5.3施工用水和设备试水等以及雨季施工时，必须采取有效措施，防止保温墙面受潮和污染。

- 6、应注意的质量问题

6.1注意增强水泥聚苯复合板的运输和保管。运输中应轻拿轻放，侧抬侧立并互相绑牢，不得平抬平放。堆放处应平整，下垫100mm×100mm木方，板应侧立，垫方距板端50cm。要防止板受潮。

板如有明显变形、无法修补的过大孔洞、断裂或严重的裂缝、破损，不得使用。

6.2板缝开裂是目前的质量通病。防止板缝开裂的办法，一是板缝处理要严格按操作工艺认真操作，二是使用的胶粘剂必须对路。目前使用的胶粘剂效果较好的有EC-6型水泥砂浆胶粘剂、众霸Ⅱ型胶水泥砂浆胶粘剂等。

EC-6型胶，是以VAE树脂乳液为主剂，配以多种助剂制成。EC-6型胶﹕水=1﹕1（重量比），混合成胶液，425号水泥﹕细砂=1﹕2拌合成干砂浆，再加入胶液拌制成适当稠度的EC-6聚合物水泥砂浆胶粘剂，其粘结强度≥1.1MPa。

众霸Ⅱ型胶水泥砂浆胶粘剂，配制用的水泥应用425号硫铝酸盐水泥，配合比（重量比）是，胶﹕水泥﹕砂=1﹕1﹕2，拌合成适当的稠度即可。

选择胶粘剂十分关键，一定要慎重对待。

- 7、质量记录

7.1增强水泥聚苯复合板质量合格证。

7.2胶粘剂质量合格证。

7.3保温墙分项工程质量检验评定记录。