木材表面施涂溶剂型混色涂料施工工程质量管理

1、依据标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

- 2、施工准备

2.1材料要求：

2.1.1涂料：光油、清油、铅油、调合漆（磁性调合漆、油性调合漆）、漆片等。

2.1.2填充料：石膏、大白、地板黄、红土子、黑烟子、纤维素等。

2.1.3稀释剂：汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。

2.1.4催干剂：钴催干剂等液体料。

2.2主要机具：

2.2.1油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子（掏刷门窗扇上下口不易涂刷部位的工具）、铜丝箩、砂纸、砂布、腻子板、钢皮刮板、橡皮刮板、小油桶、油勺、半截大桶、水桶、钢丝钳子、小锤子、钢丝刷、高凳和脚手板、安全带等。

2.3作业条件：

2.3.1施工环境应通风良好，湿作业已完并具备一定的强度，环境比较干燥。

2.3.2大面积施工前应事先做样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

2.3.3施工前应对木门窗等木材外形进行检查，有变形不合格者，应拆换。木材制品含水率不大于12%。

2.3.4操作应认真进行交接检查工作，并对遗留问题进行妥善处理。

- 2.3.5刷未道油漆前，必须将玻璃全部安装好

3、操作工艺

3.1工艺流程：

基层处理→刷底子油（操清油→抹腻子→磨砂纸）→刷第一遍油漆（刷铅油→抹腻子→磨砂纸→装玻璃）→刷第二遍油漆(刷铅油→擦玻璃、磨砂纸) →刷最后一遍油漆

以上是木门窗和木料表面施涂溶剂型混色涂料中级做法的工艺流程。如果是普通级涂料工程，其做法与木工艺流程基本相同，所不同之处，除少刷一遍油漆外，只找补腻子，不满刮腻子。

3.2基层处理：清扫、起钉子、除油污、刮灰土，刮时不要刮出木毛并防止刮坏抹灰面层；铲去脂囊，将脂迹刮净，流松香的节疤挖掉，较大的脂囊应用木纹相同的材料用胶镶嵌；磨砂纸，先磨线角后磨四口平面，顺木纹打磨，有小活翘皮用小刀撕掉，有重皮的地方用小钉子钉牢固；点漆片，在木节疤和油迹处，用酒精漆片点刷。

3.3刷底子油：

3.3.1操清油一遍：清油用汽油、光油配制，略加一些红土子（避免漏刷不好区分），先从框上部左边开始顺木纹涂刷，框边涂油不得碰到墙面上，厚薄要均匀，框上部刷好后，再刷亮子。

刷窗扇时，如两扇窗应先刷左扇后刷右扇；三扇窗应最后刷中间一扇。窗扇外面全部刷完后，用梃钩勾住不可关闭，然后再刷里面。

刷门时先刷亮子再刷门框，门扇的背面刷完后用木楔将门扇固定，最后刷门扇的正面。全部刷完后，检查一下有无遗漏，并注意里外门窗油漆分以是否正确，并将小五金等处沾染的油漆擦净，此道工序亦可在框或扇安装前完成。

3.3.2抹腻子：腻子的重量配合比为石膏粉﹕熟桐油﹕水=20﹕7﹕50。待操作的清油干透后，将钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处，用石膏油腻子刮抹平整，腻子要横抹竖起，将腻子刮入钉孔或裂纹内。如接缝或裂纹较宽、孔洞较大时，可用开刀将腻子挤入缝洞内，使腻子嵌入后刮平、收净，表面上的腻子要刮光，无野腻子、残渣。上下冒头、榫头等处均应抹到。

3.3.3磨砂纸：腻子干透后，用1号砂纸打磨，磨法与底层磨砂纸相同，注意不要磨穿油膜并保护好棱角，不留野腻子痕迹。磨完后应打扫干净，并用潮布将磨下粉末擦净。

3.4刷第一遍油漆：

3.4.1刷铅油：先将色铅油、光油、清油、汽油、煤油等（冬季可加入适量催干剂）混合在一起搅拌过箩，其重量配合比为铅油50%、光油10%、清油8%、汽油20%、煤油10%；可使用红、黄、蓝、白、黑铅油调配成各种所需颜色的铅油涂料，其稠度以达到盖底、不流淌、不显刷痕为准。厚薄要均匀。一樘门或窗刷完后，应上下左右观察检查一下，有无漏刷、流坠、裹楞及透底，最后将窗扇打开钩上梃钩；木门扇下口要用木楔固定。

3.4.2抹腻子：待铅油干透后，对于度腻子收缩或残缺处，再用石膏腻子刮抹一次，要求与做法同前。

3.4.3磨砂纸：等腻子干透后，用1号以下的砂纸打磨，要求与做法同前，磨好后用潮布将粉末擦净。

3.4.4装玻璃：详见玻璃安装工艺标准。

3.5刷第二遍油漆：

3.5.1刷铅油：同前。

3.5.2擦玻璃、磨砂纸、用潮布将玻璃内外擦干净。注意不得损伤油灰表面和八字角。然后用1号砂纸或旧细砂纸轻磨一遍。方法同前，不要把底油磨穿，要保护好棱角。再用潮布将磨下的粉末擦净。使用新砂纸时，须将两张砂纸对磨，把粗大砂粒磨掉，防止磨砂纸时把油膜划破。

3.6刷最后一遍油漆：刷油方法同前。但由于调合漆粘度较大，涂刷时要多刷多理，要注意刷油饱满，刷油动作要敏捷，不流不坠、光亮均匀、色泽一致。在玻璃油灰上刷油，应等油灰达到一定强度后方可进行。刷完油漆后要立即仔细检查一遍，如发现有毛病应及时修整。最后用梃钩或木楔子将门窗固定好。

3.7冬期施工：室内应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般油漆施工的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60%，不得突然变化。同时应设专人负责开关门窗，以利通风排除湿气。

4、质量标准

溶剂型涂料涂饰工程质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 涂料质量 |  |  | 第10．3．2条 | 检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录 |
|  | 2 | 颜色、光泽、图案 |  |  | 第10．3．3条 | 观察检查 |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  | 第10．3．4条 | 观察和手摸检查 |
|  | 4 | 基层处理 |  |  | 第10．3．5条 | 观察和手摸检查：检查施工记录 |
| — 般 项 目 | 1 | 与其他材料、设备衔接处界面应清晰 |  |  | 第10．3．8条 | 观察检查 |
|  | 2 | 色 漆 涂 饰 质 量 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | 观察和手摸检查 |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |
|  |  |  | 光泽、光滑 | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 光泽均匀一致光滑 |  |
|  |  |  | 刷纹 | 普通涂饰 | 刷纹通顺 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 |  |
|  |  |  | 裹隐漱皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |
|  |  |  | 装饰线、分色线 直线度 | 普通涂饰 | 2 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 |  |
|  | 3 | 清 漆 涂 饰 质 量 | 颜色 | 普通涂饰 | 基本一致 | 观察和手摸检查 |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |
|  |  |  | 木纹 | 普通涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |
|  |  |  | 光泽、光滑 | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 光泽均匀一致光滑 |  |
|  |  |  | 刷纹 | 普通涂饰 | 无刷纹 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 |  |
|  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |

5、成品保护

5.1刷油漆前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响油漆质量。

5.2每遍油漆刷完后，都应将门窗用梃钩勾住或用木楔固定，防止扇框油漆粘结影响质量和美观，同时防止门窗扇玻璃损坏。

5.3刷油后立即将滴在地面或窗台上的油漆擦干净，污染墙上及五金、玻璃上的油漆也要清擦干净。

5.4油漆完成后应派专人负责看管，禁止摸碰。

- 6、应注意的质量问题

6.1漏刷：一般多发生在门窗的上、下冒头和靠合页小面以及门窗框、压缝条的上、下端。其主要原因是内门扇安装油工与木工不配合，故往往造成下冒头未刷油漆就安装门扇了，事后油工根本刷不了（除非把门扇合页卸下来重刷），其次是纱扇纱门由于加工来料不配套，不能同步完工，甩项后装及把关不严等，往往有少刷一遍油漆的现象。其他漏刷问题主要是操作者不认真所致。

6.2缺腻子、缺砂纸：一般多发生在合页槽、上下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处等。主要原因是操作者未认真按照规程和工艺标准去操作所致。

6.3流坠、裹楞：主要原因有二：一是由于漆料太稀、漆膜太厚或环境温度高，油漆干性慢等原因，都易造成流坠；二是由于操作顺序和手法不当，尤其是门窗边棱分色处，如一旦油量大和操作不注意，就往往容易造成流坠、裹楞等。

6.4刷纹明显：主要是油刷子小或油刷未泡开，刷毛发硬所致。应用相应合适的刷子，并把油刷用稀料泡软后使用。

6.5皱纹：主要是漆质不好，兑配不均匀，溶剂挥发快或气温高，加催干剂等原因造成。

6.6五金污染：除了操作要细和及时将五金等污染处清擦干净处，应尽量把门锁、拉手和插销等后装（但可以事先把位置和门锁孔眼钻好），确保五金洁净美观。

6.7倒光：木面吸油快慢不均或木面不平，室内潮湿或底漆未干透、稀释剂过量等原因，都可能产生局部漆面失去光泽的倒光现象。

- 7、质量记录

7.1油漆等材料出厂合格证。

7.2本分项工程质量验评表。