屋面找平层分项工程质量控制

1、依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2001

《屋面工程施工质量验收规范》            GB50207-2002

2、施工准备

2.1材料及要求：

2.1.1所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2.1.2水泥砂浆：

2.1.2.1水泥：不低于32.5号的普通硅酸盐水泥。

2.1.2.2砂：宜用中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质，级配要良好。

2.1.3沥青砂浆：

2.1.3.1沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。

2.1.3.2砂：中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质。

2.1.3.3粉料：可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。

2.2主要机具：

2.2.1机械：砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。

2.2.2工具：运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。

2.3作业条件：

2.3.1找平层施工前，屋面保温层应进行检查验收，并办理验收手续。

2.3.2各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部，应按设计施工图及规范要求处理好。

2.3.3根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线（包括天沟、檐沟的坡度）。

2.3.4施工找平层时应将原表面清理干净，进行处理，有利于基层与找平层的结合，如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层（水泥砂浆及沥青砂找平层）→养护→验收。

3.2基层清理：将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。

3.3管根封堵：大面积做找平层前，应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

3.4抹水泥砂浆找平层：

3.4.1洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层施工后窝住水气，使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

3.4.2贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找坡，一般按1～2m贴点标高（贴灰饼），铺抹找平砂浆时，先按流水方向以间距1～2m冲筋，并设置找平层分格缝，宽度一般为20mm，并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距为6m。

3.4.3铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1﹕3，拌合稠度控制在7cm。

3.4.4养护：找平层抹平、压实以后24h可浇水养护，一般养护期为7d，经干燥后铺设防水层。

3.5沥青砂浆找平层：

3.5.1喷刷冷底子油：基层清理干净，喷涂两道均匀的冷底子油，作为沥青砂浆找平层的结合层。

3.5.2配制沥青砂浆：先将沥青熔化脱水，预热至120～140℃；中砂和粉料拌合均匀，加入预热熔化的沥青拌合，并继续加热至要求温度，但不应使升温过高，防止沥青碳化变质。沥青砂浆施工的温度要求见表10-2。

沥青砂浆施工的温度要求		表10-2

| 室外温度（℃） | 沥青砂温度（℃） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拌制 | 开始滚压 | 滚压完毕 |
| +5℃以上 | 140～170 | 90～100 | 60 |
| +5℃～-10℃ | 160～180 | 110～130 | 40 |

4、质量标准

屋面找平层质量检验标准

| 项 |  | 序 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 材料质量及配合比 | 设计要求 | 检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施 |
|  | 2 |  | 排水坡度 | 设计要求 | 用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查 |
| — 般 项 目 | 1 |  | 交接处和转角处细部处理 | 第4.1.9条 | 观察和尺量检查 |
|  | 2 |  | 表面质量 | 第4.1.10条 | 观察检查 |
|  | 3 |  | 分格缝位置和间距 | 第4.1.11条 | 观察和尺量检查 |
|  | 4 |  | 表面平整度允许偏差 | 5mm | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |

5、成品保护

5.1抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道，以防止破坏找平层表面。

5.2找平层施工完毕，未达到一定强度时不得上人踩踏。

5.3雨水口、内排雨口施工过程中，应采取临时措施封口，防止杂物进入堵塞。

- 6、应注意的质量问题

6.1找平层起砂：水泥砂浆找平层施工后养护不好，使找平层早期脱水；砂浆拌合加水过多，影响成品强度；抹压时机不对，过晚破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比，控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。

6.2找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合层工序，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料，保温层平整度应严格控制，保证找平层的厚度基本一致，加强成品养护，防止表面开裂。

6.3倒泛水：保温层施工时须保证找坡泛水，抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求，铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

- 7、质量记录

7.1材质及试验资料。

7.2质量检验评定资料。