卓能外墙外保温系统施工工法

在我国北方地区，传统的节能保温房屋大多是外墙内保温和夹芯保温，这种方法不可避免的产生温差应力，而造成门窗边角部位八字缝、水平缝以及不规则裂缝，影响了房屋结构寿命及外墙美观。卓能外墙外保温系统已成功地解决了上述问题，而赋予建筑新的生命力。卓能外墙外保温系统是引进欧洲成套技术，结合我国国情自主研制开发的新型建筑节能保温系统。在此基础上组织编写了本工法。
    1特点
    1.1施工方法灵活适应性强
    该系统采用卓能干粉砂浆直接将保温板粘贴在外墙面上，其聚苯板（挤塑板）和耐碱玻璃纤维网格布可任意裁割成型，可以广泛选择饰面系统，使本系统的成型工艺具有极大的灵活性，可作到量体裁衣就地缝合。不论新老建筑、何种墙体，均可为建筑外墙或外轮廊缝制贴身的轻质保温外套。
    1.2无冷桥
    本系统可以包裹建筑物任何外露的墙体及建筑结构点等，可以消除冷桥，是其它保温形式不可比拟的。
    1.3自重轻
    利用聚苯板为保温材料，加上外保温干粉砂浆、玻纤网、饰面涂料，自重公为6-7kg/m²,这个重量对于建筑节能改造非常有利，该系统保温层厚度只需40-60mm就能满足节有50%的设计要求，几乎不占建筑面积，且可使外承重墙体厚度减至190mm或240mm，故总的外墙自重可减轻1/3-1/2，从而减少了地震应力、地基负载和工程造价。
    1.4增加有效使用面积3%-5%
    该系统外承重墙可减少至190mm或240mm，厚度与夹层保温墙体或其它墙体相比大幅度减薄，在建筑面积不变的情况下，可增加使用面积约3%-5%。
    1.5更换修饰方便：
    可采用简单的工具切割修补已有的保温层，正常维修更换外饰面的涂层可直接在处理过的面层上涂刷涂料。
    1.6保护墙体
    该系统能有效的保护承重墙体（框架）不受室内外温差变化影响，减少温度应力，尤其对墙体裂缝的预防具有普遍意义。
    1.7综合效益显著、性能优势明显
    该系统自重轻、厚度薄，节能效果显著。保温粘结材料粘结强度高、保水性好，有很好的搞流挂性，柔性好，抗 冻融、耐老化、不龟裂、不空鼓、不脱落，、施工方便快速，无毒无味无污染，安全环保。
    2 适用范围
    本工法适用于≤70m高一般工业与民用建筑，以及旧房改造卓能外墙外保温饰面系统施工。
    3 材料的技术要求
    3.1 粘结材料：粘结砂浆特指由唐山市北方保温材料有限公司生产及销售的干粉砂浆，技术性能应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JG149-2003）标准。

| 检测项目 |  | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度/Mpa（与水泥砂浆） | 原强度 | ≥0.6 |
|  | 耐水 | ≥0.4 |
| 拉伸粘结强度/Mpa（与聚苯板） | 原强度 | ≥0.10破坏界面在聚苯板上 |
|  | 耐水 | ≥0.10破坏界面在聚苯板上 |
| 可操作时间/h |  | 1.5-40 |

3.2聚苯板：经检测应达到《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》（GB10801）标准中阻燃型ZR技术标准，并经唐山市北方保温材料有限公司进行相关匹配性试验通过认证的产品。同时还应满足下列技术指标：

| 检测项目 |  | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度/Mpa（与水泥砂浆） | 原强度 | ≥0.6 |
|  | 耐水 | ≥0.4 |
| 拉伸粘结强度/Mpa（与聚苯板） | 原强度 | ≥0.10破坏界面在聚苯板上 |
|  | 耐水 | ≥0.10破坏界面在聚苯板上 |
| 可操作时间/h |  | 1.5-4.0 |

3.2聚苯板：经检测应达到《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801)标准中阻燃型ZR技术标准，并经唐山市北方保温材料有限公司进行相关匹配性试验通过认证的产品。同时还应满足下列技术指标：

| 检测项目 |  | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 |  |  | 执行标准4.2要求 |
| 尺寸偏差 |  |  | 执行标准4.1要求 |
| 表观密度 |  | kg/m³ | ≥20.0 |
| 压缩强度 |  | Kpa | ≥100.0 |
| 导热系数 |  | W/(m·k) | ≤0.040 |
| 尺寸稳定性 |  | % | ≤3 |
| 水蒸汽透过系数 |  | ng/(pa·m·s) | ≤4.5 |
| 吸水率（体积分数） |  | % | ≤4 |
| 熔结性 | 断裂弯曲负荷 | N | ≥25 |
|  | 弯曲变形 | mm | --- |
| 燃烧性能 | 氧指数 | % | ≥30 |
|  | 燃烧分级 | 级 | B2级以上 |

长度：不大于1200mm，偏差±5mm
宽度：不大于600mm，偏差±5mm
表观密度：20.0kg/m³
自然养护时间不少于42天
蒸汽（60℃恒温）养护时间不少于5天

3.3耐碱玻璃纤维网格布：各项技术性能应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JG149-2003），并经唐山市北方保温材料有限公司进行相关匹配性试验通过认证的产品。主要技术性能见下表：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | ≥160g/m² |
| 2 | 断裂应变 | 径向、纬向≤5% |
| 3 | 耐碱断裂强力保留值 | 径向、纬向≥750N/50mm |
| 4 | 耐碱断裂强力保留率 | 径向、纬向≥50% |

3.4抹面砂浆：特指由唐山市北方保温材料有限公司生产及销售的干粉砂浆，经检测应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JG149-2003）标准，主要技术指标见下表：

| 检测项目 |  | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（Mpa) | 原强度 | ≥0.10破坏界面在聚苯板上 |
|  | 耐水 | ≥0.10破坏界面在聚苯板上 |
|  | 耐冻融 | ≥0.10破坏界面在聚苯板上 |
| 柔韧性 | 压折比 | ≤3.0 |
| 可操作时间/h |  | 1.5-4.0 |

3.5外墙外保温专用锚钉：经检测应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JG149-2003），并经唐山市北方保温材料有限公司进行相关匹配性试验通过谁的产品。
     主要技术指标见下表：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉承载力 | ≥0.30KN |

3.6施工用水：必须符合《混凝土拌合用水标准》（JGJ63）。
3.7装饰系统：
    可采用经唐山市北方保温材料有限公司认定的高柔水性涂料装饰系统，还可采用卓能瓷砖装饰系统。
    （1）涂料装饰系统应选用柔性较好的水性涂料，主要技术性能，如耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐冻融性，人工加速老化性及粘结强度应符合GB9153-83的规定。
    （2）瓷砖装饰系统瓷砖粘结剂采用卓能瓷砖粘结干粉，应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》（JC/T547-94）

| 序号 | 检验项目 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凉置时间 min | ≥10 |
| 2 | 调整时间 min | >5 |
| 3 | 压缩剪切原强度 Mpa | ≥1.00 |
| 4 | 压缩剪切耐温强度 Mpa (7d) | ≥0.70 |
| 5 | 压缩剪切耐水强度 Mpa(7d) | ≥0.70 |
| 6 | 压缩剪切耐东融强度 Mpa(25次) | ≥0.70 |
| 7 | 收缩率 % | ≤0.50 |

4 操作工艺要点
4.1工具
搅拌工具：搅拌器、拌料桶、运料桶、水桶;
切割工具：电阻丝切割器或美工刀、剪刀;
抹灰工具：托板、平头抹子、锯齿抹子（镘刀）、灰铲;
计量工具：磅秤;
检测工具：2米靠尺、线附;
辅助工具：扫帚、抹布、白线、透明胶带、墨斗;
选用工具：冲击钻、钻头、手锤。
4.2施工条件
4.2.1外墙外保温系统工程施工前，各项隐蔽工程已经验收完毕。主体工程及基层水泥砂浆找平层已经验收且工程质量符合《建筑工程施工质量评定标准》（GBJ301-88）。
4.2.2结构构件超差部分已经处理完成。
4.2.3预留洞口的规格和位置符合设计要求。
4.2.4门窗框安装已经完成。
4.2.5施工洞口及临时固定设施已经封堵和拆除完成。
4.2.6金属构件焊接已经完成。
4.2.7脚手架搭设牢固符合安全规范的要求。
4.2.8施工时环境温度日最低气温应不小于+5℃，风力不大于5级。雨天室外施工，应有必要的防雨措施，防止雨水淋涮尚未干燥的涂层。夏季室外施工，避免阳光直射，当温度高于35℃时应采取必要的降温措施，如搭设防晒网等。

4.3施工工艺
4.3.1外墙外保温基本构造示意

| 外墙 |  | 外墙外保温做法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体 | 基层 | 粘结 | 保温 | 保护 | 饰面层 |
| 钢筋混凝土墙，砌块墙，粘土砖墙 | 水泥砂浆找平 | 卓能外墙外保温粘结干粉 | EPS板，XPS板涂刷界面剂 | 卓能专用玻纤网、卓能外墙外保温抹面干粉 | 卓能瓷砖装饰系统，涂料装饰系统 |

4.3.3卓能外墙外保温系统施工
(1)基层墙体清理：清除基底上的浮灰、油污等影响粘结强度的杂技。
(2)放线：确定系统终端位置，弹出水平、垂直控制线。
(3）粘贴翻包网：在以下部位应粘贴翻包网，并进行密封防水处理。门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等，变形缝及基层不同构造不同材料结合处。以上部位称为系统终端。翻包风格要求压入聚苯板两面均不少于100mm。
    (4）粘贴聚苯板：
    ①贴结干粉的搅拌：按相关产品说明书要求在搅拌桶内加水，再投入干粉。用搅拌器搅拌均匀（浆料中无干粉团，稠度一致），静置5min，再稍微搅拌即可。
    ②点框法粘贴聚苯板：用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周，空白处均匀的涂布若干灰饼，然后将聚苯板按预定的位置对位，并均匀用力按压，随时检测垂直度、平整度，使聚苯板与基底粘结牢固、平整。压平后聚苯板四周浆料宽度约60mm，最窒息埏不少于50mm，灰饼直径不少于100mm，厚度5mm，且粘结面积不少于聚苯板面积的40%
    ③苯板接缝严密，不得有明显的缝隙，铺贴时挤入板侧的砂浆应及时清除干净;对下料尺寸偏差千万板间缝隙大于2mm的，应将聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。
    ④聚苯板粘贴时应自下而上，错缝粘贴，转角咬槎。每层错缝1/2板长且不少于200mm。
    ⑤安装锚固件（7层以上）：聚七板粘贴牢固后安装锚固件。按要求位置用冲击钻钻孔，锚固深度不少于25mm。
（6）涂布抹面砂浆：用镘刀将拌好的砂浆均匀的涂布在聚苯板表面上。
（7）嵌铺网格布：将预先裁制好的网格布对正位置用镘刀压入抹面砂浆中，逐行抹压，避免网格布褶皱。
    ①网格布横向铺设、自上而下逐行铺贴，沿外墙转角处依次铺贴;遇门窗洞口时在洞口四角加贴一块长300mm，宽240mm的45°斜向网格布。
    ②在下列部位须铺设加强网：
    a、底层距室 外地面高度2米范围的部位;
    b、可能遭受冲击力的部位。
    加强网格布的铺贴方法：先贴加强网，再贴标准网，加强网与标准网之间必须加抹一层抹面砂浆。
    ③网格布的搭接：标准网格布的搭接宽度≥100mm;加强网格布不得搭接及弯折，网边须对接。
    ④转角处网格布要连续铺设，包转宽度≥200mm。
    ⑤接槎的处理：不能连续施工的工作面预留搭接宽度≥100mm的网格布在抹面砂浆外，并注意保持网格布的平整与清洁以便后续施工。
(8)抹平修整：用抹子将砂浆抹压平整。
(9)嵌塞变形缝：根据建筑物结构特点，在合理位置设置变形缝，并在缝内嵌塞弹性胶条。变形缝的设置应符合以下要求：
    ①变形缝的位置：
    基层结构设有变形缝处;
    预制板墙交接处;
    外保温系统与不同材料交接处;
    结构可能产生较大相对位移的部位;
    立面连续高度、宽度超过20m。
    ②变形缝的构造要求：
    a、变形缝宽度≥20mm;
    b、嵌缝胶条走私为缝宽的1.3倍;
    c、胶条与聚苯板结合处用耐老化性强的硅酮密封胶或聚氨密封胶密封处理。
5质量标准及质量控制
  5.1相关标准
  5.1.1施工图纸
  5.1.2《卓能建筑干粉产品说明书》2006.5版
  5.1.3 JG149-2003
6 劳动组织及安全技术
  6.1劳动组织（保温面积约8000m²,工期约30天。）
    项目经理1人，技术负责1人，材料供应商技术指导1人，施工工长1人，专职质检员1人，作业班长1人，EPS板粘结及网格布铺设组30人（其中技术20人，普工5人）每组简直质量员各一人，合计66人。
  6.2安全技术
  6.2.1共性电阻丝切割EPS版时，应使用安全电压。
  6.2.2所有电动工具均应安装角电保护装置。
  6.2.3EPS板切割下的废料严禁入炉焚烧，应按垃圾处理。
  6.2.4脚手架应为双排标准脚手架，并应设有安全围栏和安全网。
  6.2.5其他应遵守安全操作规程。